LEY Nº 6.541.-

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1º.-	Establécese por la presente Ley la Introducción de las Normas al Código de Edificación de la Provincia de San Juan como construcciones no tradicionales.-

ARTICULO 2º.-	Las Normas introducidas son las siguientes:

CAMPO DE APLICACION

Esta Norma se aplica a todas las construcciones nuevas de adobe que se realicen en las zonas rurales y suburbanas, dentro del territorio de la Provincia de San Juan.-

C A P I T U L O   I

ANALISIS Y DISEÑO DE LAS VIVIENDAS DE ADOBE

Las fallas en las viviendas de adobe se pueden deber a su baja resistencia a los esfuerzos de tracción y reducida adherencia entre mortero y adobe.

En consecuencia los comportamientos físicos que se desean conocer son:

-	Resistencia a la tracción.

-	Resistencia a flexión.

-	Resistencia al corte.

-	Resistencia a la compresión.

A pesar de que no se han observado fallas por comprensión axial, su conocimiento da también una buena medida de la calidad de los muros.

I.1 MODULOS DE ELASTICIDAD

E (módulo de elasticidad) = 5.000 kg/m2 de un mortero constituido de arena, cal y cemento.

E (módulo de elasticidad) = 1.700 kg/m2 de un mortero   constituido con barro, con o sin aglomerante.

Para cargas de poca duración:

E se incrementa en un cincuenta por ciento (50%)

G (módulo de tangencia) = 0,4 E.-

I.2 REFUERZOS DE CAÑAS

El refuerzo de caña mejora notablemente el comportamiento estructural de la vivienda de adobe, es decir:

-	El Monolitismo

-	La Ductilidad estructural (1.5 a 2 veces)

-	La resistencia a flexión (evita el desplome de los muros)

-	El corte longitudinal.

La "figura 2" muestra la disposición vertical del refuerzo de caña. Este refuerzo es de suma importancia, pues, mejora notablemente el comportamiento sismo-resistente de los muros.-

I.3 ESTABILIDAD DE LOS MUROS

Los techos son generalmente flexibles en el sentido de no ser aptos para distribuir las fuerzas sísmicas a los muros, proporcionalmente a sus rigideces. Por tal motivo las fuerzas sísmicas a considerar en la verificación de cada muro, son las que se obtienen de aplicar el correspondiente coeficiente sísmico a las cargas aplicadas directamente sobre las mismas.

Los cálculos consisten en verificar:

a)	Estabilidad longitudinal: Está definida por la resistencia al corte de los muros.

b)	Estabilidad transversal: Está definida por la capacidad de resistir flexiones y corte. Aquí se requiere de los refuerzos de  caña.

I.4 COEFICIENTE SISMICO

Se utilizarán los siguientes coeficientes sísmicos según la calidad del terreno:

Cs = 0.25 (régimen normal de servicio). Para terrenos de tipo I y II (según el Reglamento del INPRES CIRSOC Nº 103)

Cs = 0.30 (régimen normal de servicio). Para terrenos de tipo III (según el Reglamento INPRES CIRSOC Nº 103).-

I.5 RESISTENCIA ADMISIBLES DE MUROS DE ADOBES

La "figura 3" ilustra esquemáticamente los ensayos a realizar para obtener las características mecánicas señaladas.

A falta de estos datos se adoptan los siguientes valores:

Comprensión:

Mortero I = 4,50 kg/cm2

Mortero II = 2,25 kg/cm2

Corte:

Mortero I = 0,30 kg/cm2

Mortero II = 0,20 kg/cm2

C A P I T U L O   I I

II.1 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO FORMAL DE LA VIVIENDA

a)	Se deben procurar plantas simétricas con distribución balanceada de muros.

b)	Limitación de altura de los muros (debe mantenerse la relación de 8 veces el espesor de muro).

c)	Limitación de la longitud máxima de los muros (mantener la relación de 10 veces su espesor).

d)	Aberturas de puertas y ventanas pequeñas (con anchos no mayor de 1,20 m).

e)	Los vanos de puertas y ventanas alejados por lo menos 1,00 m de las esquinas o de lo contrario en el centro del muro.

f)	Uso adecuado de contrafuertes para mejorar la estabilidad de los muros. Estos deben ubicarse en los encuentros exteriores de los muros (longitud saliente mínima igual al espesor del muro), en el centro de un muro largo o en coincidencia de un vano de puerta o ventana (longitud total de contrafuerte, 3 veces el espesor del muro).

g)	Techos livianos, generalmente de rollizos de madera, con caña, barro (espesor e= 7 cm) y aislación hidrófuga.-

II.2 REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

a)	Cimientos y sobrecimientos:

-	Profundidad mínima 0,40 m

-	Ancho mínimo 0,40 m o el que resulte en función de la tensión admisible del terreno de fundación

-	Sobrecimiento mínimo 0,20 m

Se construirá de:

-	Hormigón ciclópeo, con un mínimo de 200 kg de cemento/m3 y un 30% de piedra bola.

-	Albañilería de ladrillos, bloques de hormigón o piedra natural asentados con mortero 1:1/4:4 (cemento cal arena) y convenientemente travados.

b)	Muros:

- 	Ancho mínimo 0,40 m sea o no portante

-	No se permiten muros aislados, sin contrafuerte para su estabilidad.

c)	Viga superior de arriostamiento:

-	Todos los muros en su coronamiento llevarán encadenado formado por dos rollizos de 0,10m o dos tirantes de 0,10 x 0,10 m, vinculados cada 70 cm mediante tirantillos de 2 x 5 cm de sección. En los cruces y encuentros de muros se empalmarán a media madera y con cinco clavos de 4 x 120 mm en cada unión.

-	Es preferible el encadenado superior de hormigón armado de ancho igual al muro y 15 cm de altura, con 4 barras de 10 y estribos de 6 c/20 cm (Figura 4)

-	La estructura del techo se vinculará adecuadamente a la viga superior del encadenado (Figura 5).

d)	Dinteles:

Cuando los dinteles de aberturas de puertas y ventanas, y las vigas de encadenado sean de hormigón armado y tengan una separación entre ellos de 15 cm es conveniente su unificación.

e)	Revoque:

Los muros serán revestidos con revoque de mortero de barro con abundante paja o mortero de cemento cal arena (1/4:1:5).

f)	Pisos:

En todos los casos el nivel de piso terminado será 10 cm por debajo del sobrecimiento.

g)	Instalaciones

No conviene embutir ningún tipo de instalación en muros de adobe; en caso necesario será sólo muy superficial.

h)	Aleros de protección de muros externos:

Se recomienda el uso de aleros de 0,50 m en muros exteriores, obtenidos como prolongación de los techos, con el propósito de protegerlos del agua de lluvia (Figura 6).

i)	Dimensiones del adobe:

a)	Adobe tradicional 10 x 20 x 42 cm.

b)	Adobe cuadrado de 38 x 38 x 8 cm y medio adobe 38 x 18 x 8 cm brinda mayor seguridad ante el efecto sísmico.

j)	Vereda perimetral:

En todo el perímetro de la vivienda se deberá ejecutar una vereda exterior de hormigón alisado y de un ancho mínimo de 0,50 m.

k)	Separación entre viviendas de adobe:

Toda la vivienda de adobe debe separarse de cualquier otra construcción existente, sea de adobe o no, un mínimo de 2 m.; toda vivienda de adobe debe separarse como mínimo 1 m de los límites de la propiedad.

l)	Desagües pluviales:

Los desagües pluviales de los techos se deberán hacer con caños de bajada exterior o en su defecto por caída libre por medio de caños o canaletas que sobresalgan como mínimo 0,50 m, del parámetro exterior.

ll)	Refuerzos de cañas:

Cada cuatro hiladas se colocará un refuerzo horizontal de extremo a extremo de cada muro, consistente en 2 a 3 cañas, las que quedarán en él recubiertas por la mezcla de asiento de los adobes.

Se recomienda el uso de refuerzos verticales en los encuentros de muros. Estos refuerzos se anclarán en el cimiento, una longitud mínima de 15 cm.

m)	Adobe estabilizado:

Se recomienda el uso de adobe estabilizado con emulsión asfáltica. Se mejora notablemente su comportamiento respecto de la humedad y aspecto exterior.

El mezclado se hará después que el suelo tenga 24 horas de hidratación previa, luego el asfalto se agrega progresivamente y a medida que el barro es sometido manualmente al batido y mezclado de la paja.Los porcentajes en peso aconsejados van del 2 a 2,5 %.

SELECCION Y PREPARACION DEL BARRO

n)	Selección de la tierra:

Tierras limpias sin piedras de dimensiones mayores de 5 mm., sin basuras ni residuos vegetales. Deben ser tierras que contengan arcilla y limo, pudiendo ser la proporción de arcilla entre el 20 % y 50 % del total y cuyo índice de plasticidad esté entre 9 y 10.

La tierra negra y la capa superior de los terrenos de cultivos, no son buenas para hacer adobes.

o)	Prueba para seleccionar la tierra:

Se procede a formar un cilindro de aproximadamente 2 cm. de diámetro de barro amasado con poca agua y se observa el largo que puede alcanzar sin romperse cuando se lo coloca horizontal. Si este largo está comprendido entre 5 y 15 cm., la tierra se considera apta para la fabricación de adobes. Si se rompe después de 5 cm. se deberá agregar arcilla y si se rompe después de los 15cm. se deberá agregar arena (Figura 7).

p)	Preparación del barro:

Previa trituración de la tierra seleccionada se amasa agregando agua, hasta lograr un barro uniforme. A este barro se le agrega suficiente fibra como por ejemplo paja seca, bagazo de caña, etc. La mezcla se estacionará no menos de dos días, antes del moldeo de los adobes, dándole un amasado diario.

EJEMPLOS DE PLANTAS POSIBLES

A continuación se adjuntan como anexo a la presente dos prototipos de plantas aconsejadas (P1 y P2) de viviendas de adobe, con la aplicación de los contrafuertes y longitudes de muros en aberturas y muros ciegos, pudiendo ser aplicadas en cualquier zona rural, o suburbana y completándola con la cubierta de techo liviana a elección.-

ARTICULO 3º.-	Los municipios serán los organismos encargados de

los controles técnicos y asesoramientos respectivos.-

ARTICULO 4º.-	Facúltase a los municipios a la aplicación de la

presente Ley.-

ARTICULO 5º.-	Derógase toda disposición que se oponga a la

presente.-

ARTICULO 6º.-	Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

----------0o0----------

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y cuatro.-